시  방  서

□ 일반사항

제1조 (적용범위)

본 시방서는 재단 건물 균열보수 및 외벽 창호 코킹 공사에 적용한다.

제2조 (법규준수)

도급자는 공사와 관계되는 법령 및 규칙을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 하며, 도급자는 법령이나 규칙을 위반함에 따라 책임 문제가 발생되지 않도록 하여야 하며, 이에 대한 모든 책임은   도급자에게 있다.

제3조(제출서류)

본 공사 시행의 기록 보존을 위해 주요공정사진(착수전,주요공정,

준공)은 감독관의 지시에 따라 천연색으로 촬영하여 원판첨부 각 2매씩 제출하여야 한다.

제4조(설계변경)

도급자는 아래와 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이불가피

할 경우에발주기관의 승인을 득한후 예산 범위내에서 설계변경 할 수 있다.

1. 설계도서 내용이 불분명하거나 누락, 오류, 상호모순되는 점

이 있을 때

2. 공사현장의 상태가 설계도서와 다를때

3. 물량의 증감 및 가격, 여건변동, 법령 등의 변경이 있을 때

4. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요할 때

□ 기술사항

제1조 (재료)

1. 본 공사에 사용할 모든 재료는 K․S 재료이상의 명시된

규격품이어야 하며, 반드시 감독관의 검사를받은후 합격품에      한하여 사용하여야 한다.

2. 불합격품은 즉시반출하여야 하고 반입된 모든재료는 감독관

의 허락없이 타처로 반출하지 못한다.

제2조(시공)

1. 균열(에폭시 주입공법)

가. 균열부위를 와이어 브러시 등르로 비벼 기름이나, 먼지등        에폭시 부착에 방해되는 물질들을 제거하고 청소하여            건조시킨다.

나. 에폭시의 압력 주입시 균열표면으로 에폭시가 새지 않도록         표면을 봉합한다.

다. 0.2mm정도의 좁은 균열에는 주입용파이프를 설치 한 후         퍼티등 충전재로 충전하고, 0.5mm이상의 균열에는 에폭시        주입구를 균열의 양옆 콘크리트 표면에 접작시킨다.

라. 에폭시를 배합한 후 유압펌프, 코킹 건등으로 에폭시를          주입한다. 에폭시 주입은 설치된 주입구에 따라, 순차적

으로하며, 다음 주입구에 에폭시가 찰 때까지 계속한다.

마. 에폭시 주입이 끝나면 24시간 양생한 후 주입구와 표면          봉합을 제거하고 수성도장으로 마감을 한다.

2. 미장면 균열 보수

가. 균열폭이 0.2mm 미만인 경우 V-cutting후 가동성에폭시수지       Putty로 시공후 마감(도장)한다.

나. 균열폭이 0.1mm 이하인 경우 u-cutting후 가동성 에폭시수지      Putty로 시공후 마감(도장)한다.

3. 누수(우레탄 주입공법)

가. 사용재료는 친수성, 소수성의 우레탄 겔재료를 사용하여야         한다.

나. 효과적인 누수공법은 재단 정밀구조안전진단 보고서              p114를 적용하여야 한다.

4. 창호코킹

가. 사용재료는 외부전용 우레탄 실리콘을 사용하며, 재단 건물 창호     주변 및 창호 이음매가 공사의 범위에 적용된다.

나. 코킹공사 방법

1) 준비단계

가) 조인트 점검 : 조인트가 건축자재의 인장, 수축을 고려한          움직임 허용치를 두어 설계되었는지를 확인

나) 접착부위의 청소작업 : 실란트 접착에 방해를 줄 수 있는         물질 제거한 후 솔벤트로 닦아냄(주의: 세척제 사용금지)

다) 마스킹 테이프 작업 : 프라이머 도포 및 실란트 시공시           피착부위를 깨끗이 하기 위해 설치

2) 시공중

가) 백업제 설치 : 실제 조인트 폭보다 약간 큰 것을 사용하며       정확한 깊이로 일정하게 설치

나) 프라이머 작업(필요시) : 실란트 단독으로 원하는 접착력을       얻지 못하는 경우 접착력 증진제로 사용

다) 실런트 코킹 : 용기의 노즐을 조인트 폭에 맞게 자른 후         조인트 부분 깊숙이 노즐을 삽입하여 천천히 충진

라) 툴링(표면처리 작업) : 지속건조시간을 고려하여 표면이          경화되기 전에 조인트 폭에 알맞은 주걱으로 표면을 밀어줌

※ 실리콘 도 포시 각 창틀 두께 5㎜, 넓이 15㎜이상 도포한 후       마감을 원칙으로 한다.

2) 시공후

가) 마스킹 테이프 및 잔여 실란트 제거 : 툴링작업이 끝나면        지체없이 마스킹 테이프를 제거해야 하며 이때 테이프에         묻어 있는 실란트가 다른 곳에 오염되지 않도록 주의한다.