경기도 어린이박물관

강당공사 시방서

2015.  10

경기도어린이박물관

제1장 목 공 사

1.. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 건축물 내부의 수장 목공사에 사용되는 목재의 재질, 등급, 마감정도, 품질과 공사의 일반적 사항에 대하여 규정한다.

1.1.2 주요내용

(1) 목조 반자

(2) 벽체 띠장설치

(3) 커튼박스 및 커튼레일 설치

(4) 반자돌림 및 재료 분리대, 걸레받이 부착

(5) 문선

1.2 참조규격

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS B 100

2    ～1015 볼트, 너트

KS B 1055 홈붙이 나사못

KS D 3503 일반구조용 압연 강재

KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대

KS D 3553 일반용 철못

KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 조

KS F 1519 목재의 제재치수

KS F 2203 목재의 수축률 시험방법

KS F 2205 목재의 흡습성 시험방법

KS F 2212 목재의 경도 시험방법

KS F 2219 목재의 가압식 방부 처리방법

KS F 2220 목재의 여는식 방부 처리방법

KS F 2228 목재의 착염성 시험

KS F 2250 목재의 방부제 성능기준

KS F 3101 보통 합판

KS F 3113 구조용 합판

KS F 3118 수장용 집성재

KS F 3124 난연 목재

KS F 3200 섬 유 판

KS F 4514 목 구조용 철물

KS F 4515 커튼레일 (금속제)

KS M 1701 목재 방부제

KS M 3160 폴리아미드(나일론 6, 66) 판 및 막대의 치수

산림청 원목 및 제재 규격

1.3 제출물

1.3.1 시공상세도면

재료의 규격 및 간격, 이음 및 맞춤방법, 보강재, 철물, 고정방법이 명시된 다음 시공상세도

(1) 목조반자 시공상세도

(2) 목조칸막이틀 시공상세도

(3) 벽체띠장 설치 시공상세도

1.3.2 제품자료

다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료

(1) 목재

목재의 재종, 함수율, 품질등급과 증기건조목 사용시 전체 물량에 대해 증기건조목 여

부를 입증할수 있는 증빙서류 및 품질증명서가 포함되어야 한다.

(2) 합판

합판의 수종, 접착형식, 품질등급, 모양 및 치수 등에 관한 사항과 품질증명서가 포함되

어야 한다.

(3) 철물

1.3.3 시공계획서

(1) 세부공정계획서

(2) 시공상태 검측계획서

(3) 품질관리 계획서(시공상 주의사항, 보양계획, 작업조건)

1.3.4 견본

(1) 규격 및 종류별 목재 견본

(2) 철물

(3) 접착제

1.3.5 품질인증서류

(1) 자재 선정용 KS표시 허가증 사본

(2) 비 KS 인 경우 선정시험 성적서 (품질시험 대행기관 날인)

1.4 품질보증

1.4.1 시험시공

(1) 공사감독자가 지정하는 위치에 공종별로 시험시공을 한다.

(2) 공사감독자의 승인을 득한 경우 시험시공 부위를 시공 등의 일부분으로 간주한다.

1.4.2 공사전 협의

목공사를 착수하기에 앞서 해당공정 선시공 요구 등 공종간 상호 간섭사항에 대하여

수급인, 관련된 타공종 수급인, 하수급인이 모두 참석하는 공종회의를 개최하여 공사에 차질이 없도록 한다.

1.5 운반, 보관 및 취급

(1) 각재, 합판 등 목공사에 사용되는 목재는 손상되지 않은 상태로 현장에 반입해야

한다. 통풍이 원활한 곳에 저장하고 운송 전, 후를 막론하고 습기와 심한 온도

및 습도차로 인한 품질손상이 발생되지 않도록 한다.

(2) 가공목재는 습기, 일광을 직접 받지 않도록 하여 항상 건조상태가 유지되도록 한다.

(3) 목재의 보관은 변형(휨, 우그러짐), 오염, 손상, 변색, 썩음, 습기 등을 방지할 수

있도록 적재하고, 건조가 잘되게 보관한다.

2.. 재료

2.1 목재

2.1.1 각재

(1) 함수율

가. 목공사에 사용하는 각재는 될 수 있는 대로 건조한 것을 쓰고, 수장재의 시공

에 있어서 함수율은 개별 KS 규격에 따르거나 공사시방을 따르며, 공사시방에

서 정한 바가 없으면 아래표를 표준으로 한다.

수장재의함수율

종 별	A 종	B 종	C 종	비 고
함 수 율	15% 이하	20% 이하	24% 이하	함수율은 온 단면에 대한 평균치로 한다.

나. 마루널등의 활엽수재의 함수율은 13%이하로 한다.

다. 목재 함수율의 측정방법은 특기에 의한다.

(2) 수종

가. 수장재는 수종이 명시되지 않은 경우 라왕 또는 동등 이상 재질의 목재를 사

용한다.

나. 구조재는 수종이 명시되지 않은 경우 육송 또는 동등 이상 재질의 목재를 사

용한다.

다. 나무벽돌은 구조재와 동일한 재질이 목재를 사용한다.

(3) 품등

수장재, 구조재 모두 1등 소절을 사용한다.

(4) 단면치수

목재의 단면을 표시하는 치수는 수장재는 마무리치수, 구조재는 제재치수로 하되, 창

호재, 가구재의 경우 도면 또는 공사시방에 정한바 없을 때에는 도면 치수를 마무리  치수로 한다.

(5) 대패질 마무리 정도

가. 치장면은 모두 대패질 마무리한다.

나. 대패질 마무리의 정도는 상․중․하의 3종으로 한다. 그 구분은 아래의 표를 표

준으로 하고 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 중(中)으로 한다.

대패질마무리의정도

종 별 대패질	평 활 도	뒤 틀 림
상	광선을 경사지게 비추어서 거스러미 및 대패자국이 전혀 없는 것	뒤틀림, 휨 및 욱음이 극히 미소하여 기준대(定規)를 대어 보아 틈이 보이 지 아니하는 것
중	거스러미 및 대패자국이 거의 없는것	뒤틀림, 휨 및 욱음이 적고 기준대를 대어 틈이 근소하게 나는 것
하	다소의 거스러미 및 대패자국은 허용하지만 톱자국이 없는 것	대단한 뒤틀림, 휨 및 욱음이 없고 도장 및 기타 마무리에 지장이 없는 것

2.1.2 합판

합판은 라왕합판으로서, KS F 3101에 적합한 제품을 사용하되, 외기에 노출되는 곳에는

준내수 1급을 사용한다.

2.2 철물

(1) 철물의 재질 및 치수는 KS F 4514, KS D 3553, KS B 1055 및 KS B 1002～

1015에 적합한 것으로 한다. KS에 없는 철물의 재질은 KS D 3503 또는 KS D

3512에 따른다.

(2) 철물은 형상 및 치수가 정확하고 떨어짐, 찢김, 들뜬 녹이 없어야 하며, 사용용도

에 가장 적합한 형과 크기의 것을 사용한다.

(3) 기계식 타정못 등 별도의 동력을 이용하는 철물은 용도와 제원, 시공방법 등에

대해 승인을 받아 사용한다.

2.3 목재의 난연처리

2.3.1 일반사항

(1) 실내수장 및 실외라도 연소 우려가 있는 곳에 사용하는 목재의 난연처리 또는

난연목재에 적용한다.

(2) 난연처리는 목재 난연제에 의한 개설법․가압법․침지법․도포법 또는 뿜칠법으로 한다.

(3) 난연처리한 목재는 사람과 가축에 해롭지 않고 또한 철재를 녹슬지 않게 하는

것으로 한다.

(4) 목재는 난연처리에 지장이 없는 정도로 건조되어야 하며, 난연처리된 목재는 충

분히 건조된 후에 사용한다.

(5) 페인트칠․바니쉬칠 등으로 마무리하는 목재의 난연제는 공사시방에 따른다.

2.3.2 목재난연제

목재난연제의 품질․종별․용제 및 용도는 공사시방에 따른다.

2.3.3 공법

(1) 목재 난연처리의 종별은 아래의 표에 따른다. 공사시방에서 정한 바가 없을 때에

는 3종으로 한다.

목재난연처리의종별

종 별	1 종	2 종	3 종
공 법	개설법 또는 이에 준하는가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

(2) 도포는 솔 또는 헝겊으로 하고 뿜칠은 뿜칠기로서 1회 처리한 후, 공사감독자의

승인을 받아 다음회의 처리를 한다.

(3) 목재 난연처리의 종별 중 2종․3종의 난연처리는 목재가공후에 한다.

(4) 난연처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공부분에 대하여 3종의 처리를 조

립전에 다시 한다.

(5) 도포 또는 뿜칠일 때에 갈램․틈․흠집 등에 대하여서는 특히 면밀히 재처리한다.

(6) 난연처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 공사감독자의 지시에 따라 3종의 처리

를 한다.

(7) 도포나 뿜칠시의 기온은 7℃이상이어야 하며 비가 올 때에는 도포작업을 중지한다.

(8) 도포나 뿜칠의 회수는 공사시방에서 정하는 바에 따르되 그 지정이 없을 때에는

3회로 한다. 다만, 매회 도포나 뿜칠이 충분히 건조된 후에 다음 회의 도포나 뿜

칠을 한다.

2.4 커튼박스 및 커튼레일

2.4.1 커튼박스

커튼박스의 재질은 KS F 3101에 의한 준내수 2급에 적합한 합판으로 하거나, 함수율 18%이하의 증기건조목, 강판 또는 PVC제로 한다.

2.4.2 커튼레일

커튼레일은 KS F 4515에 적합한 것으로 하며 세부 구성부품은 아래와 같다.

(1) 레일

가. 레일의 재질은 KS D 6701에 적합한 알루미늄 및 알루미늄 합금판 또는 KS

F 4515에서 규정한 재질에 적합한 강판으로 제작한다.

나. 레일의 강도는 스팬 600mm에서 5kgf(49N)의 하중이 작용할 때 처짐량이

5mm 이하인 일반 가정용으로 한다.

(2) 런너

KS M 3160에 의한 폴리아미드 수지판 및 막대 또는 KS F 4515에서 규정한 플라스틱

재료로 한다.

(3) 브라켓

가. 브라켓의 재질은 KS D 3512에 의한 냉간압연강판 및 강대로 한다.

나. 브라켓의 강도는, 싱글일 경우 5kgf(49N)의 하중이 작용할 때 처짐량이

2mm이하, 더블일 경우 5kgf(49N)의 하중이 작용할 때 처짐량이 3mm 이하

인 일반 가정용으로 한다.

2.5 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이

반자돌림, 재료분리대, 걸레받이의 재질은 도면 및 특기가 없는 경우, 라왕, 중질섬유판

(MDF) 또는 합성수지제로 하며 품질기준은 다음과 같다.

(1) 중질섬유판(MDF) 제품

가. 접착제에 의한 구분 : U형 중질섬유판

나. 난연성 : 난연중질섬유판

다. 품질기준

시험항목	단 위	기 준		관련규격
밀 도	g/cm2	0.35이상～0.85 미만
휨 강 도	kgf/cm2(N/㎟)	300(30.0) 이상
포름알데히드 방산량	mg/ℓ	5 이하
함 수 율	%	5이상～13이하
박리강도	kgf/cm2(N/㎟)	5(0.5) 이상
목재용 나사못 지지력	kgf/cm2(N)	50(500) 이상
흡수두께 팽창율	%	두께 7mm이하	17이하
		두께 7mm～ 15mm이하	12이하
		두께 15mm초과	10이하

단, 목재용 나사못 지지력은 두께 15mm 미만의 것에는 적용하지 않는다.

라. 라왕제품

함수율 18% 이하의 증기건조목을 사용한 제품으로 한다.

마. 합성수지제품

난연성 제품으로 한다.

2.6 문선

(1) 도장 문틀의 문선은 라왕위 도장 마감한다.

(2) 문선은 수급인이 납품 및 설치하되, 디자인, 재료 및 마감 방법은 공사감독자와

협의하여 변경할 수 있다.

2.7 접착제

(1) PVC제인 반자돌림, 재료분리대 및 걸레받이를 부착하기 위한 접착제는 승인된

제조 업자의 제품자료에 따른다.

(2) 문선을 부착하기 위한 접착제는 우레탄계 접착제를 사용하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 공사 협의 및 조정에 따른다.

3.1.2 현장여건 파악

(1) 수급인은 작업 시작전 상세도면을 검토하여 도면의 이상 유무를 체크하고 이상 있

을 시 공사감독자에게 보고해야 한다.

(2) 수장 목공사의 설치전에 필요한 선행공사가 완료되어야 한다.

(3) 목조반자 및 칸막이틀, 벽체띠장 등이 부착되는 부위는 돌출물, 요철 등이 없이 평

탄하게 마감하여, 칸막이틀, 띠장 등의 부착에 지장이 없어야 한다.

3.2 시공기준

3.2.1 공통사항

(1) 목공사에 사용되는 부재는 정확하게 절단 가공하여 수직, 수평을 맞추어 이음 및

맞춤부위에 틈이 생기지 않도록 견고하게 고정한다.

(2) 목재의 이음위치는 한 곳에 집중되지 않도록 엇갈리게 배치하고, 이음간격이 적

절하게 되지 않는 지나치게 짧은 길이의 목재는 사용하지 않도록 한다.

(3) 목재의 이음 및 맞춤부위는 필요 이상의 단면손실이 생기지 않도록 한다.

3.3 목조반자

공법은 정하는 바가 없을 때에는 아래표에 따른다.

반자의공법

명 칭	항 목	공 법
		A ․ B 종	C 종
반자대 맞이	간격	900mm 내외	B와 같다.
	이음	① 이음위치는 엇갈림으로 하고 반자대의 이음위치를 피하여 엇빗이음 못박기 ② 벽옆의 반자대맞이는 기둥, 샛기둥 또는 나무벽돌심에서 맞대고 못박기	B와 같다. 다만, 이음은 맞대고 덧판이음 못박기
	대기	① 반자대 윗면에 대고 반자대맞이에 못박기 ② 살대반자일 때에는 반자널 윗면에 대고, 살대반자 돌림 띠맞이에 못박기 ③ 벽옆의 반자틀맞이는 기둥․샛기둥 기타에 대고 못박기 ④ 콘크리트조, 벽돌조 등의 벽옆의 반자대맞이는 간격 600mm 내외에 묻은 나무벽돌에 대고 못박기	B와 같다.
반자대 (널반 자대 제외)	간격	① 바름천장은 450mm 내외 ② 기타의 천장은 공사시방에 따른다.	B와 같다.
	이음	A. ① 이음위치는 엇갈림으로 하고, 반자대맞이 위치를 피하 여 엇빗이음, 못박기 ② 벽옆의 반자대맞이는 기둥․샛기둥 또는 나무벽돌심에서 맞댄이음 B. 반턱이음, 또는 맞대고 양면 덧판대고 못박기	맞대고 빗 못박기
	대기	①섬유판․합판․석고판․모조시멘트판․석면시멘트판 등의 반자대 는 밑면을 갖추어 반턱따서 격자로 짜고(格子組) 못치기 ② 바름반자․치받이널반자 등의 반자대는 한 방향으로 배치하 여 반자대맞이 밑면에 대고 못박기 ③ 반자대는 콘크리트조, 벽돌조 등의 벽옆에는 간격 600mm 내외로 묻은 나무벽돌에 대고 못박기	B와 같다.
널반 자대	이음	이음위치는 엇갈림으로 하고, 반자대 이음위치를 피하여 받 이재심에서 맞댄이음	B와 같다.
	대기	밑면을 갖추어 반자대에 따넣기 또는 반자대 밑면에 대고 못박기. 덧댈 때에는 반자대 밑면에 반자대와 같은 두께의 끼움쪽을 널반자대 사이에 끼우고 못박기	B와 같다.

명 칭	항 목	공 법
		A ․ B 종	C 종
달대	간격	900mm 내외	B와 같다.
	대기	하부는 반자대맞이 또는 반자대에 반주먹장으로 따서 끼 우고 못박기. 상부는 달대맞이에 옆대고 못 2개 박기	B와 같다.
달대 맞이	간격	900mm 내외	B와 같다.
	대기	① (지붕보 기타와의 접합) 받이재 윗면에 엇갈림으로 배치하고, 물림 따내기를 하 여걸쳐대고 엇꺾쇠 또는 못박기 ② (층보와의 접합) 층보 옆면에 맞이목을 대고, 받이재맞이 따내어 걸치 고, 꺾쇠 또는 못박기 ③ (철골보 또는 철골지붕틀과의 접합) 달대맞이를 철골 윗면에 파넣고, 필요에 따라 끼움목을 걸쳐대거나 또는 물림자리를 따내어 걸쳐대고 철사로 걸어맨다.	B와 같다.
천장 달대 맞이	이음	(콘크리트판에 붙여댈 때) 묻음 볼트 위치를 피하고 반턱이음, 못 2개 박기	맞대고 빗 못박기
	맞춤	(콘크리트판과의 접합) 콘크리트판에 붙여대고 양끝과 이음옆을 누르고 중간 1.2m 이내로 배치한 지름 9mm 이상의 묻음 볼트 조이기	B와 같다.
처마반 자대	간격	① (바탕널을 길게 장다지로 댈 때) 서까래 간격과 같이 배치한다. ② (바탕널을 잘라댈 때) 도면에 따른다.	B와 같다.
	이음	(바탕널을 잘라댈 때) 이음은 반자틀 이음 항의 C종 공법에 따른다. 기둥․샛기둥 에 옆대는 반자대는 기둥심에서 맞댄이음	B와 같다.

3.4 벽체 띠장설치

3.4.1 공법은 정한 바가 없을 때에는 아래표에 따른다.

띠장의설치공법

명칭	항목	공 법
		A ․ B 종	C 종
띠장	간격	450mm 정도로 한다. 다만, 바닥면부터의 높이 900mm정도까 지는 360mm 정도로 한다.	B와 같다.
	이음	받음재 심에서 맞댄이음	B와 같다.
	대기	① 띠장은 기둥 모서리에 파넣고, 샛기둥은 따넣고, 또는 기둥․ 샛기둥에 옆대고 못박기. 띠장을 기둥․샛기둥에 옆댈 때에 는 띠장두께와 같은 두께의 끼움쪽을 띠장의 사이에 끼우고 못박기. 다만, 비늘널붙임 등으로서 띠장을 기둥․샛기둥에 옆댈 때에는 끼움쪽을 끼우지 않는다. ② 콘크리트조․벽돌조의 벽에 띠장을 댈 때에는 간격 600mm 내 외에 묻어둔 나무 벽돌에 옆대고 못박기 ③ (구석일 때) 한편의 띠장은 귓기둥에 파넣거나 또는 옆대고 못박기. 다른편 의 띠장은 받이재를 그 귀에 대고 못박기	B와 같다.

3.5 커튼박스 및 커튼레일 설치

3.5.1 커튼박스 설치

(1) 커튼박스는 시공 후에 뒤틀림 등의 변형이 생기지 않아야 한다.

(2) 커튼박스가 목재일 경우, 표면 대패질마감은 경사진 광선을 비추어 거스러미 및

대패자국이 전혀 없어야 하고, 뒤틀림, 휨 및 욱음이 극히 미소하여 기준대를 맞

대어보아 틈이 보이지 않아야 한다.

3.5.2 커튼레일 설치

레일의 부착은 반드시 아연도나사못, 스테인리스 나사못 등 녹이 슬지 않는 나사못을 사

용하되 나사못길이의 1/3 이상을 드라이버로 돌려 박는다.

3.6 반자돌림 및 재료분리대, 걸레받이 부착

3.6.1 준비

(1) 걸레받이의 시공전에 바닥재 등 필요한 마감공사가 완료되어야 한다.

(2) 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이, 문선 등이 부착되는 부위는 돌출물, 요철 등이

없이 평탄하게 마감하여 반자돌림 등의 부착에 지장이 없어야 한다.

3.6.2 설치

(1) 반자돌림, 재료분리대 및 걸레받이의 이음은 이음부분이 틈이 생기지 않도록 미

려하게 시공한다. 특히, 꺾임부위에서는 도면 및 시방에 별도의 언급이 없는 한

45°연귀맞춤으로 한다.

(2) 합성수지제의 반자돌림, 재료분리대 및 걸레받이의 부착은 접착제를 바탕면과

부착 재료에 전면도포하여 밀착시켜 시공한다. 수급인재의 규격상 보강철물이

필요한 경우 녹이 슬지 않는 제품을 사용하여 견고하게 시공한다.

(3) 반자돌림과 재료분리대의 이음부위는 한면에 순간 접착제를, 또 다른 한면에는 촉

진제를 도포하여 압착시키고 실모퉁이의 직각으로 만나는 부위는 길이 18mm의

무두실타카핀으로 반자돌림은 4회, 걸레받이는 6회 정도 박아준다.

(4) 구석진 부위에 합성수지제 걸레받이를 붙일 때는 걸레받이의 꺾여지는 부위의

뒷면을 두께의 2/3정도 컷팅하여 접어서 벽면에 밀착시킨다.

3.7 문선설치

(1) 모서리의 맞춤부위는 별도의 언급이 없는 한 45°연귀맞춤으로 하여 빈틈이 없도

록 미려하게 시공한다.

(2) 용착제를 전면에 고르게 도포하여 들뜬 부위가 없게 밀착시켜 부착하고 숨은 못

치기를 한다.

3.8 청소

반자돌림, 재료분리대 및 걸레받이를 설치한 후 표면에 오염된 용착제를 제거하고 깨

끗이 청소한다.

4. 우드 플로어링 공사

4.1 일반사항

가. 적용범위

이 시방절은 어린이박물관 강당 무대부분의 우드 플로어링공사에 적용한다.

나. 설치 전 현장조건

플로어링을 설치하기 전의 건물은 건조 상태로서 외기와 차단되어 있어야 한다.

가) 난방설비는 설치 후 시운전을 마처 난방가동시험을 완료토록 하여야 한다.

나) 난방기간은 아니나 습도가 높은 시기에는 상황에 따라 난방을 한다.

모든 콘크리트와 미장면은 플로어링 시공 전에 건조되어야 한다.

다. 난방 및 현장조건

1) 장기간동안의 상대습도는 35%이하이거나 65%이상이 되지 않어야 하며, 이를 위 하여 효과적인 환기와 함께 적절한 난방으로 습도의 균형을 유지하여야한다.

라. 플로어링 보호

1) 건축 중 플로어링 보호는 보통 필요하지는 않지만, 특별히 드러나 있는 곳, 예를들어 복도나 입구 등은 골판지나 화이버보드 등으로 보호하여야 하나, 이때 플로어링에 접착재나 풀칠을 하여서는 아니 된다.

2) 플로어링의 시공은 가급적 공기의 맨 마지막 부분에 편성되어야 한다.

4.2 재료

가. 마루판

원목재 플로어링은 가급적 현장사정을 고려하여 다음 사항을 선택하여야 한다.

1) 수종, 규격, 도장 완제품 또는 비도장 제품 등

2) 가급적 비도장 제품을 사용 시공 후 센딩+ 도장 처리하는 것이 바람직하다.

나. 장선 및 멍애

1) 장선 및 멍애의 함수율은 15±5%를 초과하지 않아야 하며 장선 또는 멍에는 완벽하게 방부처리된 자재를 사용하는 것이 바람직하다

2) 부득이 현장에서 방부처리(도포 등)를 할 경우에는 시공일로부터 3~4일전에 도포하여 장선에 흡수된 수분을 충분히 말려야한다.

다. 방진고무

상부마감 플로어링재의 선택에 따라 여러 종류가 있으며, 특히 무대용의 방진패드  는 장기간 사용시에도 충분한 기능을 만족시키는 제품을 사용한다.

라. 기타재료

폴리에칠렌필름. T/2mm 이상의 PE FORM,  쐐기못 등

4.3 마루하부 구조공사

가. 합 판

충분한 강도와 탄성을 지니며, 장기간 사용으로 인한 변형에 내구력을 지닌 규격품으로 보통KS 내수합판을 사용하며, 규격은 상부에 상,하중 및 하부 구조재의 설치 간격에 따라 정한다.

나. 장선 및 멍애의 간격

장선 간격 : 가급적 300mm을 넘지 않아야 하며, 플로어링 길이를 등분하여 장선위에서 이음이

이루어져야 한다.

멍애 간격 : 가급적 450mm을 넘지 않아야 한다.

다. 시공법

1) 장선을 완전하게 벽체에 고정시켜 체결하는 것은 아니며, 장선의 마지막 부분은 벽체로부터 최소 30mm 간격을 띄워야하며 장선과 벽체사이에 끼워놓았던 쐐기는 마루판의 시공이 완료되기 전 제거하여야한다.

2) 플로어링 밑에 전선이나 난방관이 지나감으로 장선을 면따기 할 때는 파이프와 마루판사이에 최소 30mm정도의 장선이 남도록 하여야하며 필요하다면 추가의 보조목을 대는 것이 바람직하다.

3) 2개의 장선을 연결할 때 장선의 이음부가 일렬로 되지 않게하며 장선의 이음부에는 양옆으로 보조목을 설치하거나 장선의 이음부를 면 따기하여 작은 못으로 고정하여야 한다.

4) 받침재는 멍애의 너비보다 가급적 넓은 것으로 사용하여야하며 받침재와 멍애사이에 삼각형의 쐐기를 넣어 높낮이를 조절하여 하부틀의 수평을 맞추어야하며 아주 중요한 작업으로서 상부의 디딤충격에 수평조절용 쐐기가 이탈하지 않도록 받침목에 단단히 고정하여야 한다.

4.4 사후관리

가. 시설물을 장시간 사용하지 않을 경우에는 가급적 3～5일에 한번정도는 환기를 충분히 시켜야 한다. (하절기 2일에 한번정도 환기)

나. 특히 우기에는 필요하다면 특별 난방을 하여 실내의 습기를 제거하여야 한다.

다. 플로어링은 자주 사용하는 것만으로도 충분한 환기의 효과를 가지므로 가급적 자주 사용하여 주어야 한다.

5. 건축물 뒷정리 및 청소

5-1  건축물 뒷정리

건축공사시 발생한 폐자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며 특히 시멘트제품

폐자재인 몰탈, 벽돌 및 블록 등이 방치되어 초목 식재 곤란 및 고사되는 경우가

없도록 건물 외벽에서 2m까지

의 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

5-2  쓰레기 등 처리

가. 쓰레기 등의 공해물질은 공해가 발생되지 않도록 장외로 반출한다.

나. 자재 반입에 따른 포장지 등 잔재는 납품자로 하여금 반출토록 하여야 한다.

다. 현장에 소각로를 설치할 경우에는 사전에 지방자치단체에 가능여부를 문의하고

아래기준을 따라야 한다.

1) 소각로 용량은 시간당 60～90㎏으로서 지방자치단체에 신고하여야 한다.

2) 소각로는 시중의 보편화된 제품으로 부식을 방지할 수 있는 스텐레스제품을

사용하여야 한다.

3) 현장에서 소각할 수 있는 폐기물은 일반가연성 폐기물(플라스틱류, 각종자재

포장물 등) 이어야 한다.

* 불연성 폐기물 : 콘크리트 폐기물, 철물류 등

* 난연성 폐기물 : 수분과다폐기물, 생나무류, 관계법상 특정 폐기물 등